江西省钢结构产品质量省级监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。抽样数量详见表1。

表1   现场抽样（现场检验样、实验室检验样及备查样）具体数量抽样表

| 项目名称 | 样本大小（件） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验数 | 备样数 |
| 钢材力学性能（拉伸试验） | 3 | 3 |
| 钢构件外形尺寸 （截面宽度和高度） | 3 | 0 |
| 焊缝尺寸（焊脚尺寸、焊缝外观尺寸） | 3 | 0 |
| 焊缝外观质量 | 3 | 0 |
| 焊缝内部质量 （根据设计图纸的要求增减） | 3 | 0 |

注：1.  钢材力学性能（拉伸试验）的检验样和备查样带回实验室检验，其余项目均为现场检验，样品封存于企业，无备样。

- 检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

- 钢构件外形尺寸检验构件的截面宽度和高度。截面宽度：每件样品随机选一侧，一侧测三处，取三处算术平均值作为翼板的截面宽度。测量截面高度：1、对于平行梁（柱）取样品一侧测量高度，一侧随机取三处，算术平均值作为的截面高度；2、对于异形梁（柱）取样品一侧测量高度，取翼板与端板连接处（两端随机一边）测量一处作为截面高度。

- 焊缝外观质量检验焊缝首选为腹板与翼板连接的一侧焊缝，若现场抽取的样品无腹板与翼板连接的焊缝，再选取翼板与端板连接的一侧焊缝，每件样品随机选1条焊缝，沿其长度方向两端及中间选3处各100mm长度焊缝作为检验样。焊缝长度不足300mm焊缝按整条焊缝检测时，按每100mm为一处，不足100mm按实际长度作为一处。一处及以上不合格代表该样品不合格。

- 焊缝尺寸（焊脚尺寸/焊缝外观尺寸）检验的焊缝首选为腹板与翼板连接的一侧焊缝，若现场抽取的样品无腹板与翼板连接的焊缝，再选取翼板与端板连接的一侧焊缝，每件样品随机选1条焊缝，沿其长度方向两端及中间选3处各100mm长度焊缝作为检验样（100mm范围内可随机测量一处），每处测量1点，取3处三次算术平均值作为实测焊缝焊缝尺寸（焊脚尺寸/焊缝外观尺寸）；焊缝长度不足300mm时，焊缝尺寸按整条焊缝检测，按每100mm为一处，不足100mm的按实际长度作为一处，取实际测量次数的算术平均值作为实测焊缝焊缝尺寸（焊脚尺寸/焊缝外观尺寸）。

- 焊缝内部质量检验的焊缝应根据标准要求进行检测。

- 门式刚架轻型房屋钢构件采用JG/T144-2016检验方法进行，重钢采用GB50205-2020检验方法进行。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材力学性能（拉伸试验） |  | GB/T 228.1-2021 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 钢构件外形尺寸 （截面宽度和高度） |  | JG/T 144-2016（轻钢） GB 50205-2020（重钢） | JG/T 144-2016（轻钢） GB 50205-2020（重钢） |
| 3 | 焊缝外观质量 |  | JG/T 144-2016（轻钢） GB 50205-2020（重钢） | JG/T 144-2016（轻钢） GB 50205-2020（重钢） |
| 4 | 焊缝尺寸 | 焊脚尺寸 | JG/T144-2016 | JG/T144-2016 |
|  |  | 焊缝外观尺寸 | GB 50205-2020 | GB 50205-2020 |
| 5 | 焊缝内部质量 |  | GB/T 11345-2023 GB 50661-2011 | GB/T 11345-2023 GB 50661-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定标准

JG/T 144-2016 门式刚架轻型房屋钢构件

GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

GB/T 700-2006（材质Q235B）

GB/T 1591-2018（材质Q355B）

《设计图纸》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。