江西省钢筋混凝土排水管产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

采用简单随机抽样方法,从生产企业成品堆场上抽取，抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样时，采用蒸汽养护方式的样品龄期为14天及以上，采用自然养护方式的样品龄期为28天及以上。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取20根样品，其中10根为检验样品，10根为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土排水管 | 外压荷载 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 2 |  | 尺寸偏差（管体尺寸） | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 3 |  | 外表面裂缝 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 4 |  | 露筋 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 5 |  | 保护层厚度 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11836-2023  混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 16752-2017  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，单项判定全部合格，判定为被抽查产品合格；单项判定中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。