江西省保温材料产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表 1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 18㎡9㎡ | 9㎡ |  |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 18㎡ | 9㎡ | 9㎡ |
| 3 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 燃烧性能(A1级)6㎡ | 3㎡ | 3㎡ |
|  |  | 燃烧性能(A2级)30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 4 | 建筑用岩棉绝热制品 | 燃烧性能(A1级)6㎡ | 3㎡ | 3㎡ |
|  |  | 燃烧性能(A2级)30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 5 | 绝热用岩棉、矿渣棉 | 燃烧性能(A1级)6㎡ | 3㎡ | 3㎡ |
|  |  | 燃烧性能(A2级)30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 6 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 燃烧性能(B1级或B2(D)级)10㎡ | 5㎡ | 5㎡ |
|  |  | 燃烧性能(B1级或B2(D)级)20㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
| 7 | 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料 | 18㎡ | 9㎡ | 9㎡ |
| 8 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | G型10㎡ | 5㎡ | 5㎡ |
|  |  | D型30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 9 | 无机轻集料防火保温板 | 60块 | 30块 | 30块 |
| 10 | 绝热用玻璃棉及其制品 | 燃烧性能(A1级)6㎡ | 3㎡ | 3㎡ |
|  |  | 燃烧性能(A2级)30㎡ | 15㎡ | 15㎡ |

2 检验依据

表2 建筑外墙外保温用岩棉制品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 25975-2018 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 25975-2018 | GB/T 13480-2014 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 25975-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB/T 25975-2018 | GB 8624-2012 |

表3 建筑用岩棉绝热制品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 19686-2015 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 19686-2015 | GB/T 13480-2014 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 19686-2015 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB/T 19686-2015 | GB 8624-2012 |

表4 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 11835-2016 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 燃烧性能 | GB/T 11835-2016 | GB 8624-2012 |

表5 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 29906-2013 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 29906-2013 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 燃烧性能 | GB/T 29906-2013 | GB 8624-2012 |

表6 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB/T 10801.1-2021 | GB 8624-2012 |

表7 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 30595-2014 GB/T 30595-2024 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 30595-2014 GB/T 30595-2024 | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 30595-2014 GB/T 30595-2024 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 氧指数 | GB/T 30595-2014 GB/T 30595-2024 | GB/T 2406.2-2009 |
| 5 | 燃烧性能 | GB/T 30595-2014 GB/T 30595-2024 | GB 8624-2012 |

表8 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 或 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 燃烧性能 | GB/T 10801.2-2018 | GB 8624-2012 |

表9 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | JG/T 536-2017 | GB/T 6343-2009 GB/T 5486-2008 |
| 2 | 压缩强度/抗压强度 | JG/T 536-2017 | GB/T 8813-2020 GB/T 5486-2008 |
| 3 | 导热系数 | JG/T 536-2017 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | JG/T 536-2017 | GB 8624-2012 |

表10 无机轻集料防火保温板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | JG/T 435-2014 | GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | JG/T 435-2014 | GB/T 5486-2008 |
| 3 | 导热系数 | JG/T 435-2014 | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | JG/T 435-2014 | GB 8624-2012 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 13350-2017 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 13350-2017 | GB/T 10294-2008 |
| 3 | 燃烧性能 | GB/T 13350-2017 | GB 8624-2012 |

表11 绝热用玻璃棉及其制品检验项目表

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 11835-2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595-2024 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

JG/T 536-2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

JG/T 435-2014 无机轻集料防火保温板通用技术要求

GB/T 13350-2017 绝热用玻璃棉及其制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。