江西省鞋（老人鞋/儿童鞋）产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老人鞋 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 老人鞋（旅游鞋） |  |  |  |
| 3 | 老人鞋（休闲鞋） |  |  |  |
| 4 | 老人鞋（皮鞋） |  |  |  |
| 5 | 儿童鞋（儿童旅游鞋） |  |  |  |
| 6 | 儿童鞋（儿童皮鞋） |  |  |  |
| 7 | 儿童鞋（布面童胶鞋） |  |  |  |

2 检验依据

表2 老人鞋产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效跟高 | GB/T 43587-2023 | GB/T 43587-2023 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 43587-2023 | GB/T 3903.3-2011 GB/T 43587-2023 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 43587-2023 | GB/T 3903.1-2017 GB/T 43587-2023 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 43587-2023 | GB/T 3903.2-2017 GB/T 43587-2023 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 43587-2023 | GB/T 21396-2022 GB/T 43587-2023 |
| 6 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 43587-2023 | QB/T 2882-2023方法A GB/T 43587-2023 |
| 7 | 防滑性能 | GB/T 43587-2023 | GB/T 3903.6-2017 GB/T 43587-2023 |
| 8 | 外底硬度 | GB/T 43587-2023 | GB/T 3903.4-2017 GB/T 43587-2023 |
| 9 | 整鞋减震性能 | GB/T 43587-2023 | GB/T 30907-2014 GB/T 30907-2025（实施日期：2025-10-01） GB/T 43587-2023 |

表3 老人鞋（旅游鞋）产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 GB/T 15107-2013 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.1-2008 GB/T 15107-2013 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013及第1号修改单 | GB/T 3903.2-2008 GB/T 15107-2013 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 15107-2013 | QB/T 2882-2007方法A GB/T 15107-2013 |

表4 老人鞋（休闲鞋）产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.1-2017 QB/T 2955-2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.2-2017 QB/T 2955-2017 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.3-2011 QB/T 2955-2017 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2955-2017 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2882-2007方法A QB/T 2955-2017 |

表5 老人鞋（皮鞋）产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.1-2008 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 2882-2007方法A |
| 5 | 勾心 | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2021 |

表6 儿童鞋（儿童旅游鞋）产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.3-2011 QB/T 4331-2021 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.2-2017 QB/T 4331-2021 |
| 3 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4331-2021 | QB/T 2882-2007方法A QB/T 4331-2021 |
| 4 | 外底硬度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.4-2017 QB/T 4331-2021 |
| 5 | 物理机械安全性能（可触及的锐利边缘和锐利尖端） | GB 30585-2024 | GB 6675.2-2014 |

表7 儿童鞋（儿童皮鞋）产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 QB/T 2880-2024 | GB/T 3903.2-2008 GB/T 3903.2-2017 |
| 2 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 QB/T 2880-2024 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 QB/T 2880-2024 | GB/T 3903.4-2008 HG/T 2489-2007 GB/T 3903.4-2017 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 QB/T 2880-2024 | QB/T 2880-2016 QB/T 2880-2024 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2880-2016 QB/T 2880-2024 | QB/T 2882-2007方法A QB/T 2882-2023方法A |
| 6 | 物理机械安全性能（可触及的锐利边缘和锐利尖端） | QB/T 2880-2016 GB 30585-2024 | GB 30585-2024 GB 6675.2-2014 |

表8 儿童鞋（布面童胶鞋）产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底硬度 | GB/T 25036-2021 | GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007 |
| 2 | 外底防滑性能（干法） | GB/T 25036-2021 | HG/T 3780-2005中8.2.1 |
| 3 | 围条与鞋帮粘合强度 | GB/T 25036-2021 | HG/T 4805-2015 |
| 4 | 衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度（沾色） | GB/T 25036-2021 | QB/T 2882-2007方法A GB/T 25036-2021 |
| 5 | 物理安全性能（可触及的锐利边缘和锐利尖端） | GB/T 25036-2021 | GB 30585-2024 GB 6675.2-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 43587-2023  老人鞋

GB/T 15107-2013  旅游鞋（含第1号修改单）

QB/T 2955-2017  休闲鞋

QB/T 1002-2015   皮鞋

QB/T 4331-2021  儿童旅游鞋

GB 30585-2024  儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2016  儿童皮鞋

QB/T 2880-2024  儿童皮鞋（实施日期：2025年07月01日）

GB/T 25036-2021  布面童胶鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。