江西省建筑防水卷材产品质量省级监督

抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1  抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预铺防水卷材 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 湿铺防水卷材 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 弹性体改性沥青 防水卷材 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青 防水卷材 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 聚氯乙烯（PVC） 防水卷材 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 高分子防水材料-片材 | 6 | 3 | 3 |

2 检验依据

表2  预铺防水卷材产品检验项目、依据和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 2 | 厚度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 拉力 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 5 | 膜断裂伸长率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 6 | 最大拉力时伸长率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 7 | 拉伸时现象 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB 12952-2011 |
| 9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.25-2007 |
| 10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.11-2007 |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.15-2007 |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.10-2007 |
| 15 | 热老化拉力保持率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 16 | 热老化伸长率保持率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |

表3  湿铺防水卷材产品检验项目、依据和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 2 | 厚度 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 3 | 拉力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 最大拉力时伸长率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 5 | 拉伸时现象 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.11-2007 |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.10-2007 |
| 9 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 10 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 11 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 12 | 热老化拉力保持率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
| 13 | 热老化伸长率保持率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |

表4  弹性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 2 | 厚度 | GB 18242-2008 | GB/T 328.4-2007 |
| 3 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.11-2007 |
| 4 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.14-2007 |
| 5 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB/T 328.10-2007 |
| 6 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB/T 328.8-2007 |
| 8 | 浸水后质量增加 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 9 | 热老化拉力保持率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 10 | 热老化延伸率保持率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |

表5  自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目、依据和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 2 | 厚度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 3 | 拉伸性能（拉力） | GB 23441-2009 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 5 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB 23441-2009 | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 7 | 耐热性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 GB/T 328.11-2007 |
| 8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB/T 328.10-2007 |
| 9 | 渗油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 10 | 热老化拉力保持率 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 11 | 热老化最大拉力时延伸率 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |

表6  聚氯乙烯(PVC)防水卷材产品检验项目、依据和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差（厚度） | GB 12952-2011 | GB/T 328.5-2007 |
| 2 | 最大拉力 | GB 12952-2011 | GB/T 328.9-2007 |
| 3 | 拉伸强度 | GB 12952-2011 | GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 最大拉力时伸长率 | GB 12952-2011 | GB/T 328.9-2007 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB 12952-2011 | GB/T 328.9-2007 |
| 6 | 低温弯折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15-2007 |
| 7 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.10-2007 |
| 8 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 9 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 | GB/T 328.25-2007 |
| 10 | 热老化（最大拉力保持率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 11 | 热老化（拉伸强度保持率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 12 | 热老化（最大拉力时伸长率保持率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 13 | 热老化（断裂伸长率保持率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |

表7  高分子防水卷材-片材产品检验项目、依据和方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（常温） | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 528-2009 |
| 2 | 拉断伸长率（常温） | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 528-2009 |
| 3 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 4 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 5 | 热空气老化拉伸强度保持率 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |
| 6 | 热空气老化拉断伸长率保持率 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23457-2017  预铺防水卷材

GB/T 35467-2017  湿铺防水卷材

GB 18242-2008  弹性体改性沥青防水卷材

GB 23441-2009  自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB 12952-2011  聚氯乙烯(PVC)防水卷材

GB/T 18173.1-2012  高分子防水卷材-片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。