江西省砂浆（建筑保温砂浆/无机轻集料保温砂浆/预拌砂浆）产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量：抽样应有代表性，可连续取样，也可从20个以上不同堆放部位的包装袋中取等量样品并混匀每批次产品抽取样品不少于80L，其中40L为检验样品，40L为备用样品。

2 检验项目、依据、方法

表1  建筑保温砂浆产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 20473-2021 | GB/T 20473-2021 |
| 2 | 堆积密度 | GB/T 20473-2021 | GB/T 20473-2021 |
| 3 | 放射性 | GB/T 20473-2021 | GB 6566-2010 |
| 4 | 干密度 | GB/T 20473-2021 | GB/T 20473-2021 |
| 5 | 抗压强度 | GB/T 20473-2021 | GB/T 20473-2021 GB/T 5486-2008 |

表2  无机轻集料保温砂浆产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | JGJ/T 253-2019 | JGJ/T 253-2019 GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | JGJ/T 253-2019 | JGJ/T 253-2019 GB/T 5486-2008 |
| 3 | 放射性 | JGJ/T 253-2019 | GB 6566-2010 |

表3  预拌砂浆产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保水率 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 2 | 凝结时间 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |
| 3 | 2h稠度损失率 | GB/T 25181-2019 | GB/T 25181-2019 |
| 4 | 28d抗压强度 | GB/T 25181-2019 | JGJ/T 70-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25181-2019  预拌砂浆

GB/T 20473-2021  建筑保温砂浆

JGJ/T 253-2019  无机轻集料砂浆保温系统技术标准

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。