江西省木质门产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

2025年木质门产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  |  | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面理化性能 |  | 表面胶合强度 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 |  |  | 表面抗冲击性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 |  |  | 表面耐划痕性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 |  |  | 表面耐污染性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 6 |  |  | 浸渍剥离性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 |  |  | 漆膜附着力 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 8 |  |  | 漆膜硬度 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 甲醛释放量 |  |  | LY/T 1923-2020 GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 可溶性重金属含量 | 铅 |  | LY/T 1923-2020 | GB 18584-2001 |
| 11 |  | 镉 |  | LY/T 1923-2020 | GB 18584-2001 |
| 12 |  | 铬 |  | LY/T 1923-2020 | GB 18584-2001 |
| 13 |  | 汞 |  | LY/T 1923-2020 | GB 18584-2001 |
| 14 | 苯系物 | 苯 |  | LY/T 1923-2020 | GB/T 29899-2013 |
| 15 |  | 甲苯 |  | LY/T 1923-2020 | GB/T 29899-2013 |
| 16 |  | 二甲苯 |  | LY/T 1923-2020 | GB/T 29899-2013 |
| 17 | 总挥发性有机物（TVOC） |  |  | LY/T 1923-2020 | GB/T 29899-2013 |
| 注1.油漆、油蜡饰面木质门不测表面胶合强度。 2.锯材实木门不测浸渍剥离性能。 3.木蜡油、开放漆等涂饰及非油漆涂饰木质门不检测漆膜附着力、漆膜硬度。 4.浸渍胶膜纸与油漆饰面装饰纸饰面木质门要求测试表面耐划痕性能。 5.可溶性重金属含量项目只检测不透明油漆涂饰及PVC饰面产品。 |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性

LY/T 1923-2020《室内木质门》推荐性

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。