江西省聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

如存在多个规格型号可以抽取的，应当明确样品抽取的优先原则。优先按以下原则抽取：（1）优先抽取有印刷、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V（表面积体积比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）。

抽样数量：抽取样品60个（配相同数量盖），其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。抽查样品基数满足抽样数量即可。

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

产品若执行企业标准，需索取企业标准。

2 检验依据

表1 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |  | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 |  | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 |  | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 |  | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 |  | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 |  | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
| 7 | 特定迁移总量限量（以对苯二甲酸计） |  | GB 4806.7-2023 | GB 31604.21-2016 |
| 8 | 特定迁移总量限量（以1,2-乙二醇计） |  | GB 4806.7-2023 | GB 31604.44-2016 |
| 9 | 高度偏差 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 10 | 容量偏差 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 11 | 瓶口密封性能 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 12 | 垂直载压 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 13 | 跌落性能 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 14 | 耐内压力 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 15 | 热稳定性 |  | GB/T 41167-2021 或产品明示标准 | GB/T 41167-2021 |
| 注：1.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.芳香族伯胺迁移总量适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 |  |  |  |  |

物理指标项目根据产品标准及检测方法是否符合细则要求，确定此项目是否需要检测。特定物质迁移限量项目应根据所生产产品的具体材质品种在GB 4806.7-2023标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 41167-2021  聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。