江西省地板（竹地板、木地板、木塑地板）

产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 地板（竹地板、木地板、木塑地板）抽样数量           单位：m2

| 产品名称 | 初检抽样数 | 复验抽样数 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹集成材地板 | 1.5（不少于3块） | 1 | 3 |
| 重组竹地板 | 1.5（不少于6块） | 1 | 3 |
| 实木地板 | 0.5（不少于3块） | 1 | 1 |
| 实木复合地板 | 1.5（不少于3块） | 1 | 3 |
| 浸渍纸层压木质地板 | 1.5（不少于3块） | 1 | 3 |
| 浸渍纸层压实木复合地板 | 1.5（不少于3块） | 1 | 3 |
| 木塑地板 | 1（不少于6块） | 2 | 2 |

2 检验依据

表2 2025年竹集成材地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 20240-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面漆膜耐磨性 | GB/T 20240-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面漆膜耐污染 | GB/T 20240-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面漆膜附着力 | GB/T 20240-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面抗冲击性能 | GB/T 20240-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 20240-2017 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 当为未涂饰地板时，表面漆膜耐磨性和表面漆膜附着力、表面漆膜耐污染不作要求。 |  |  |

表3 2025年重组竹地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 30364-2024 | GB/T 17657-2022 |
| 2 | 密度 | GB/T 30364-2024 | GB/T 17657-2022 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 30364-2024 | GB/T 30364-2024 |
| 4 | 表面漆膜耐磨性 | GB/T 30364-2024 | GB/T 15036.2-2018 |
| 5 | 表面漆膜耐污染性 | GB/T 30364-2024 | GB/T 17657-2022 |
| 6 | 表面漆膜附着力 | GB/T 30364-2024 | GB/T 15036.2-2018 |
| 7 | 表面抗冲击性能 | GB/T 30364-2024 | GB/T 17657-2022 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T30364-2024 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T17657-2013 |
| 9 | 吸水宽度膨胀率 | GB/T 30364-2024 | GB/T 30364-2024 |
| 10 | 水平剪切强度 | GB/T 30364-2024 | GB/T 30364-2024 |
| 备注 | 室外用重组竹地板只检测含水率、吸水厚度膨胀率、吸水宽度膨胀率、水平剪切强度。 |  |  |

表4 2025年实木地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 15036.2-2018 |
| 3 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 4893.4-2013 |
| 4 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.1-2018 | GB/T 6739-2006 |
| 备注 | 非平面实木地板、未涂饰实木地板、油饰实木地板漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度不作要求 |  |  |

表5 2025年实木复合地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18103-2022 | GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 | GB/T 17657-2022 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 18103-2022 | GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 |
| 4 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2022 | GB/T 18103-2022 GB/T 15036.2-2018 |
| 5 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2022 | GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 18103-2022 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 18103-2022 GB/T 17657-2022 |
| 备注 | 1.未涂饰实木复合地板和油饰面实木复合地板不测漆膜附着力、表面耐磨和表面耐污染。 2.当使用悬浮式铺装时，面板与底层纹理垂直的两层实木复合地板和背面开横向槽的实木复合地板不测静曲强度。 3.非平面实木复合地板不测表面耐磨。 |  |  |

表6 2025年浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 2 | 密度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T18102-2020 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T18102-2020 GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 非平面地板不做表面胶合强度 |  |  |

表7 2025年浸渍纸层压实木复合地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨性能 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 表面耐污染性能 | GB/T 24507-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 24507-2020 GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 背面开槽不测静曲强度 |  |  |

表8 2025年木塑地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小集中载荷 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 常温落球冲击 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 密度 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 吸水率 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 24508-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 备注 | 背面开槽的地板不测静曲强度；室外用木塑地板不要求表面耐污染腐蚀。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20240-2017  竹集成材地板

GB/T 30364-2024  重组竹地板

GB/T 15036.1-2018  实木地板 第一部分：技术要求

GB/T 18103-2022  实木复合地板

GB/T 18102-2020  浸渍纸层压木质地板

GB/T 24507-2020  浸渍纸层压实木复合地板

GB/T 24508-2020  木塑地板

GB 18580-2017  室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放量

GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。