江西省密胺塑料餐具产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。具体抽样数量如下：

抽样数量：筷子每批次产品抽取样品40支，其中30支作为检验样品，10支作为备用样品。其它产品每批次产品抽取样品30个，其中20个作为检验样品，10个作为备用样品。

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

2 检验依据

表1 密胺塑料餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
| 7 | 特定迁移限量 （三聚氰胺） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.15-2016 |
| 8 | 特定迁移总量限量 （以甲醛计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.48-2016 |
| 9 | 耐干热性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 10 | 耐低温性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 11 | 耐湿热性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 12 | 耐污染性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 13 | 翘曲（底部） | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 14 | 跌落 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 |
| 注：1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。2. 因为流通领域无法让生产企业确定产品的预期使用情况，故流通领域上抽取的密胺塑料餐具产品迁移条件均按照10%乙醇，70℃，2h，重复浸泡三次试验。 |  |  |  |

物理指标项目根据产品标准及检测方法是否符合细则要求，确定此项目是否需要检测。特定物质迁移限量项目应根据所生产产品的具体材质品种在GB 4806.7-2023标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 41001-2021  密胺塑料餐饮具

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。