江西省食品接触用纸包装及容器等制品产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

如存在多个规格型号可以抽取的，应当明确样品抽取的优先原则。优先按以下原则抽取：（1）优先抽取有印刷、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V（表面积体积比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）。抽样数量详见表1。

- 表1  抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸杯 | 150 只 | 100 只 （微生物检验样品50 只， 其他项目检验样品50 只） | 50 只 |
| 2 | 纸碗 | 150 只 | 100只 （微生物检验样品50 只， 其他项目检验样品50 只） | 50 只 |
| 3 | 淋膜纸餐具、纸浆模塑餐具 纸板餐具、纸餐具 | 70 只 | 50只 （微生物检验样品25 只， 其他项目检验样品25 只） | 20 只 |
| 4 | 纸盒 | 60 个 | 40 个 （微生物检验样品20 个， 其他项目检验样品20 个） | 20 个 |
| 5 | 纸袋 | 60 个 | 60个 （微生物检验样品20 个， 其他项目检验样品20 个） | 20 个 |
| 6 | 圆柱形复合罐 | 60 只 | 40只 （微生物检验样品20 只， 其他项目检验样品20 只） | 20 只 |
| 7 | 其他类复合罐 | 60 只 | 40 只 （微生物检验样品20 只， 其他项目检验样品20 只） | 20 只 |
| 8 | 食品包装纸、 食品包装用淋膜纸 | 12 m2 （抽查样品总质量应不少于300 g） | 8 m2 （微生物检验样品4 m2， 其他项目检验样品4 m2） | 4 m2 |
| 9 | 纸杯原纸 | 12 m2 （抽查样品总质量应不少于300 g） | 8 m2 （微生物检验样品4 m2， 其他项目检验样品4 m2） | 4 m2 |
| 10 | 纸吸管 | 400支 | 300 支 （微生物检验样品150 支， 其他项目检验样品150 支） | 100 支 |
| 11 | 食品包装用纸板、食品包装用淋膜纸板 | 150 张/片 （抽查样品总质量应不少于300 g） | 100 张/片 (微生物检验样品50 张/片， 其他项目检验样品50 张/片) | 50 张/片 |
| 12 | 其它食品用纸包装、容器等制品 | 150 只/张/片 （抽查样品总质量应不少于300 g） | 100 只/张/片 (微生物检验样品50 只/张/片， 其他项目检验样品50 只/张/片) | 50 只/张/片 |
| 注：1.抽样时，按实际最小销售包装折算成检样和备样数量，以保证检样数量及备样数量不少于产品抽样数量表中规定的要求，避免打开原包装。 2.产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |  |

2 检验依据

2.1 纸杯

表2 纸杯

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 13 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
| 14 | 容量偏差 | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
| 15 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
| 16 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.2淋膜纸餐具

表3 淋膜纸餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 13 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589-2011 | GB/T 27589-2011 |
| 14 | 渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
| 15 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.3 纸浆模塑餐具

表4 纸浆模塑餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 13 | 耐温性能[（95℃±5℃）水，30min]d | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 14 | 耐温性能[（95℃±5℃）油，30min]e | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 15 | 杯身挺度 | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 16 | 抗压性能 | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
| 注：d 仅对预盛装热菜、热食物及热饮的模塑纸杯、模塑纸碗、模塑纸餐盒等考核，标称不耐高温的模塑纸杯、模塑纸碗、模塑纸餐盒等不考核，模塑纸盘、蝶、托不考核。 e 仅对预盛装热菜、热食物的模塑纸碗、模塑纸餐盒等考核，标称不耐油的模塑纸碗，模塑纸餐盒等不考核，模塑纸杯、模塑纸盘、碟、托等不考核。 |  |  |  |

2.4 纸板餐具

表5 纸板餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量b | GB 4806.7-2023或GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2023或GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| a、b和c GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.5 纸盒

表6 纸盒

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量b | GB 4806.7-2023或GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2023或GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| a、b和c GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.6 纸袋

表7 纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量b | GB 4806.7-2023或GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.7-2023或GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 注：a、b和c GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.7 圆柱形复合罐

表8 圆柱形复合罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 5 | 端盖脱离力 | GB/T 10440-2008 | GB/T 10440-2008 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 10440-2008 | GB/T 10440-2008 |
| 7 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440-2008 | GB/T 10440-2008 |

2.8 其他类复合罐

表9 其他类复合罐

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

2.9 纸吸管

表10 纸吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 总迁移量b | GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 重金属（以Pb计）c | GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 9 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| a、b和c GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 |  |  |  |

2.10 纸杯原纸

表11 纸杯原纸

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 2 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 5 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 6 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
| 10 | 边渗透 | QB/T 4032-2022 | GB/T 31905-2015 |
| 11 | 挺度 | QB/T 4032-2022 | GB/T 22364-2018 |

2.11 食品包装用纸和纸板

表12 食品包装用纸和纸板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 2 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 5 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 6 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 8 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

2.12 食品包装用淋膜纸和纸板

表13 食品包装用淋膜纸和纸板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 2 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 5 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 6 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

2.13 其它食品用纸包装、容器等制品

表15 其它食品用纸包装、容器等制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 2 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |

表2～表15，因为流通领域无法让生产企业确定产品的预期使用情况，故流通领域上抽取的食品接触用纸制品产品迁移条件均按照10%乙醇，70℃，2h试验。

物理指标项目根据产品标准及检测方法是否符合细则要求，确定此项目是否需要检测。特定物质迁移限量或残留量项目应根据所生产产品的具体材质品种在GB 4806.7-2023 标准及相关公告中的具体要求进行，如针对具体材质品种无该项要求，则不需要检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 31122-2014 液体食品包装用纸板

GB/T 31123-2014 固体食品包装用纸板

QB/T 1014-2010 食品包装纸

QB/T 4032-2022 纸杯原纸

GB/T 27589-2011 纸餐盒

GB/T 27591-2011 纸碗

QB/T 2898-2007 餐用纸制品

GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐

GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目不合格不复检。