江西省食品接触用陶瓷制品产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。抽样数量详见表1

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（只） | 检验样品数量（只） | 备用样品数量（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日用瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 2 | 釉下/中彩日用瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 3 | 玲珑日用瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 4 | 日用青瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 5 | 青瓷包装容器 | 30 | 15 | 15 |
| 6 | 建白日用细瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 7 | 日用精陶器 | 32 | 16 | 16 |
| 8 | 镁质强化瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 9 | 高石英瓷器 | 32 | 16 | 16 |
| 10 | 日用白云陶器 | 32 | 16 | 16 |
| 11 | 普通陶器 | 32 | 16 | 16 |
| 12 | 普通陶瓷烹调器 | 32 | 16 | 16 |
| 13 | 精细陶瓷烹调器 | 32 | 16 | 16 |
| 14 | 陶瓷酒瓶 | 30 | 15 | 15 |
| 注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 日用瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 3532-2022 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 3532-2022 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 3532-2022 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表3 釉下/中彩日用瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10811-2022 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 10811-2022 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 10811-2022 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表4 玲珑日用瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10812-2021 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 10812-2021 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 10812-2021 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表5 日用青瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10813.1-2015 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 10813.1-2015 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 10813.1-2015 | GB/T 3532-2009 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表6 青瓷包装容器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10813.4-2015 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 3 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表7 建白日用细瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10814-2009 | GB/T 3299-2011 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 10814-2009 | GB/T 10814-2009 |
| 3 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 4 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表8 日用精陶器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 10815-2023 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 10815-2023 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 4 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表9 镁质强化瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 28114-2011 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 28114-2011 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 28114-2011 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表10 高石英瓷器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 28115-2011 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 28115-2011 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | GB/T 28115-2011 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表11 日用白云陶器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 29491-2013 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | GB/T 29491-2013 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 4 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表12 普通陶器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | QB/T 1222-2022 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 抗热震性 | QB/T 1222-2022 | GB/T 3298-2022 |
| 3 | 微波炉适应性 | QB/T 1222-2022 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表13 普通陶瓷烹调器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 2579-2018 | QB/T 2579-2018 |
| 2 | 渗漏 | QB/T 2579-2018 | QB/T 2579-2018 |
| 3 | 微波炉适应性 | QB/T 2579-2018 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表14 精细陶瓷烹调器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 2580-2018 | QB/T 2580-2018 |
| 2 | 渗漏 | QB/T 2580-2018 | QB/T 2580-2018 |
| 3 | 微波炉适应性 | QB/T 2580-2018 | GB/T 27587-2011 |
| 4 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |

表15 陶瓷酒瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 | GB/T 3299-2011 |
| 2 | 裂穿 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 |
| 3 | 渗漏 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 |
| 4 | 压力试验 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 | QB/T 4254-2011 QB/T 4254-2024 |
| 5 | 铅（Pb） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 6 | 镉（Cd） | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 或 GB 31604.49-2023 |
| 注：生产日期在2025年7月1号之后的产品检验依据为QB/T 4254-2024；生产日期在2025年7月1号之前的产品检验依据为QB/T 4254-2011。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3532-2022 日用瓷器

GB/T 10811-2022 釉下/中彩日用瓷器

GB/T 10812-2021玲珑日用陶瓷

GB/T 10813.1-2015 日用青瓷器

GB/T 10813.4-2015 青瓷包装容器

GB/T 10814-2009 建白日用细瓷器

GB/T 10815-2023日用精陶器

GB/T 28114-2011镁质强化瓷器

GB/T 28115-2011高石英瓷器

GB/T 29491-2013 日用白云陶器

QB/T 1222-2022 普通陶器

QB/T 2579-2018 普通陶瓷烹调器

QB/T 2580-2018 精细陶瓷烹调器

QB/T 4254-2011 陶瓷酒瓶

QB/T 4254-2024 陶瓷酒瓶

GB 4806.4-2016 食品安全国家标准  陶瓷制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。