江西省食品接触材料及制品用黏合剂产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品或辅料仓库内抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量:

复合膜袋:含有黏合剂的膜类产品随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，其中两份作为检验样品，一份作为备用样品；含有黏合剂的袋类产品从3箱中分别抽取30个×2，平均分为2份分别封装，其中30个×3作为检样，30个×3作为备样。每批次产品另抽取黏合剂样品200克，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

其它含有黏合剂的食品接触材料及制品:含有黏合剂的食品接触材料及制品随机抽取30个（套），其中检样20个（套），备样10个（套）。每批次产品另抽取黏合剂样品200克，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

2 检验依据

（1）间接接触食品用黏合剂（直接接触层为塑料）

间接接触食品用黏合剂（直接接触层为塑料）

| - 序号 | - 检验项目 | - 检验依据 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |

（2）直接接触食品用黏合剂

直接接触食品用黏合剂

| - 序号 | - 检验项目 | - 检验依据 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.15-2024 | GB 4806.15-2024 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.15-2024 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.15-2024 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.15-2024 | GB 31604.9-2016 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.15-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。