江西省铜产品（铜及铜合金产品/导电用铜板和条等）质量省级监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜及铜合金拉制棒 | 3根 | 截取3段(1000mm/段) | 截取3段(1000mm/段) |
| 2 | 铜及铜合金带材 | 3卷 | 截取3段(1000mm/段) | 截取3段(1000mm/段) |
| 3 | 空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管 | 5根 | 截取5段(1000mm/段) | 截取5段(1000mm/段) |
| 4 | 电工圆铜线产品 | 10米 | 5米 | 5米 |
| 5 | 电工用铜及铜合金母线 | 1.5米*4根 | 1.5米*2根 | 1.5米*2根 |
| 6 | 电工用铜线坯 | 1.5米*6根 | 1.5米*3根 | 1.5米*3根 |
| 7 | 漆包线 | 200米 | 100米 | 100米 |
| 8 | 阴极铜 | 3份样品，每份不低于150g | 2份样品，每份不低于150g | 1份样品，每份不低于150g |
| 9 | 阳极铜 | 3份样品，每份不低于150g | 2份样品，每份不低于150g | 1份样品，每份不低于150g |
| 10 | 阳极磷铜材 | 3份样品，每份不低于150g | 2份样品，每份不低于150g | 1份样品，每份不低于150g |

2 检验依据

表2 2025年铜及铜合金拉制棒产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a（Cu 、Fe、 Pb、Cu+Ag、P、Ag、Bi、Sb、As、Ni、S、Sn、Zn、Cd） |  | GB/T 4423-2020 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 482-2022 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 4423-2020 | GB/T 34505-2017 |
|  |  | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 | GB/T 4423-2020 | GB/T 34505-2017 |
|  |  | 断后伸长率 A | GB/T 4423-2020 | GB/T 34505-2017 |
| 3 | 尺寸 | 直径（或对边距）偏差 | GB/T 4423-2020 | GB/T 26303.2-2010 |
| 4 | 表面质量 |  | GB/T 4423-2020 | GB/T 4423-2020 |
| 注：a：牌号中能判定的化学成分项目进行检测。 |  |  |  |  |

表3.2025年铜及铜合金带材产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a（Fe、 Pb、Cu+Ag、P、Ag、Bi、Sb、As、Ni、S、Sn、Zn、Cd） |  | GB/T 2059-2017 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 482-2022 |
| 2 | 拉伸试验 | 抗拉强度 Rm | GB/T 2059-2017 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 断后伸长率 A11.3 | GB/T 2059-2017 | GB/T 228.1-2010 |
| 3 | 维氏硬度 |  | GB/T 2059-2017 | GB/T 4340.1-2024 |
| 4 | 外形尺寸 | 厚度偏差 | GB/T 2059-2017 | GB/T 26303.3-2010 |
|  |  | 宽度偏差 | GB/T 2059-2017 | GB/T 26303.3-2010 |
| 5 | 表面质量 |  | GB/T 2059-2017 | GB/T 2059-2017 |
| 注：a：牌号中能判定的化学成分项目进行检测。 |  |  |  |  |

表4.2025年空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管产品检验项目、依据、方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a（Fe、 Pb、Cu+Ag、P、Ag、Bi、Sb、As、Ni、S、Sn、Zn、Cd） |  |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 482-2022 |
| 2 | 管材的室温力学性能 | 抗拉强度 Rm |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 断后伸长率 A |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 228.1-2010 |
| 3 | 扩口试验 |  |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 242-2007 |
| 4 | 压扁试验 |  |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 246-2017 |
| 5 | 晶粒度 |  |  | GB/T 17791-2017 | YS/T 347-2020 |
| 6 | 外形尺寸 |  | 外径偏差 | GB/T 17791-2017 | GB/T 26303.1-2010 |
|  |  |  | 壁厚偏差 | GB/T 17791-2017 | GB/T 26303.1-2010 |
| 7 | 表面质量 |  |  | GB/T 17791-2017 | GB/T 17791-2017 |
| 注：a：牌号中能判定的化学成分项目进行检测。 |  |  |  |  |  |

表5  2025年电工圆铜线产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 3953-2024 | GB/T 3953-2024 |
| 2 | 尺寸与偏差 | GB/T 3953-2024 | GB/T 4909.2-2009 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 3953-2024 | GB/T 4909.3-2009 |
| 4 | 伸长率 | GB/T 3953-2024 | GB/T 4909.3-2009 |
| 5 | 体积电阻率 | GB/T 3953-2024 | GB/T 3048.2-2007 |

表6  2025年电工用铜及铜合金母线产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（铜加银、银a） | GB/T 5585.1-2018 | GB/T 5121.1-2008 GB/T 5121.19-2008 YS/T 482-2022 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 5585.1-2018 | GB/T 4909.6-2009 |
| 3 | 电阻率 | GB/T 5585.1-2018 | GB/T 3048.2-2007 |
| 4 | 布氏硬度 | GB/T 5585.1-2018 | GB/T 4909.8-2009 |
| 5 | 尺寸 | GB/T 5585.1-2018 | GB/T 4909.2-2009 |
| 6 | 外观 | GB/T 5585.1-2018 | GB/T 5585.1-2018 |
| 备注：a:材料种类为TM时不检测。 |  |  |  |

表7  2025年电工用铜线坯产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 3952-2016 | GB/T 3952-2016 |
| 2 | 尺寸与偏差 | GB/T 3952-2016 | GB/T 4909.2-2009 |
| 3 | 拉力试验 | GB/T 3952-2016 | GB/T 4909.3-2009 |
| 4 | 扭转试验 | GB/T 3952-2016 | GB/T 4909.4-2009 |
| 5 | 体积电阻率 | GB/T 3952-2016 | GB/T 3048.2-2007 |
| 6 | 化学成分a（Cu+Ag、Se、Te、Bi、Sb、As、P、Pb、S、Sn、Ni、Fe、Zn、Ag） | GB/T 3952-2016 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 464-2019 YS/T 482-2022 |
| 备注：a:牌号中能判定的化学成分项目进行检测。 |  |  |  |

表8  2025年漆包线产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 6109.1-2008 GB/T 6109.2-2008 GB/T 6109.3-2008 GB/T 6109.4-2008 GB/T 6109.5-2008 GB/T 6109.6-2008 GB/T 6109.7-2008 GB/T 6109.8-2008 GB/T 6109.9-2008 GB/T 6109.10-2008 GB/T 6109.11-2008 GB/T 6109.12-2008 GB/T 6109.13-2008 GB/T 6109.14-2008 GB/T 6109.15-2008 GB/T 6109.16-2008 GB/T 6109.17-2008 GB/T 6109.18-2008 GB/T 6109.19-2008 GB/T 6109.20-2008 GB/T 6109.21-2008 GB/T 6109.22-2008 GB/T 6109.23-2008 | GB/T 6109.1-2008 |
| 2 | 尺寸 |  | GB/T 4074.2-2024 |
| 3 | 电阻 |  | GB/T 4074.5-2024 |
| 4 | 伸长率 |  | GB/T 4074.3-2024 |
| 5 | 回弹性 |  | GB/T 4074.3-2024 |
| 6 | 柔韧性和附着性 |  | GB/T 4074.3-2024 |
| 7 | 热冲击 |  | GB/T 4074.6-2024 |
| 8 | 软化击穿 |  | GB/T 4074.6-2024 |
| 9 | 耐刮 |  | GB/T 4074.3-2024 |
| 10 | 耐溶剂 |  | GB/T 4074.4-2024 |
| 11 | 击穿电压（室温） |  | GB/T 4074.5-2024 |
| 12 | 漆膜连续性 |  | GB/T 4074.5-2024 |
| 13 | 直焊性 |  | GB/T 4074.2-2008 |

表9  2025年阴极铜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a（Cu+Ag、Cu、Ag、Se、Te、Bi、Sb、As、P、Pb、S、Sn、Ni、Fe、Zn） | GB/T 467-2010 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 464-2019 |
| 备注：a:牌号中能判定的化学成分项目进行检测。 |  |  |  |

表10  2025年阳极铜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（铜含量、Ni、As、Sb、Bi、Pb、Sn） | YS/T 1083-2015 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 521（系列标准） YS/T 482-2022 |

表11  2025年阳极磷铜材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分a（Cu+Ag、 P、 Fe、 Pb、 Ni、 Sn、 Sb、 As 、S） | GB/T 20302-2014 | GB/T 5121（系列标准） YS/T 482-2022 |
| 备注：a:牌号中能判定的化学成分项目进行检测。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4423-2020铜及铜合金拉制棒

GB/T 2059-2017铜及铜合金带材

GB/T 17791-2017空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管

GB/T 3952-2016 电工用铜线坯

GB/T 3953-2024 电工圆铜线

GB/T 5585.1-2018 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线

GB/T 2059-2017铜及铜合金带材

GB/T 467-2010 阴极铜

YS/T 1083-2015 阳极铜

GB/T 6109.1-2008 漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定

GB/T 6109.2-2008 漆包圆绕组线 第2部分：155级聚脂漆包铜圆线

GB/T 6109.3-2008 漆包圆绕组线 第3部分：120级缩醛漆包铜圆线

GB/T 6109.4-2008 漆包圆绕组线 第4部分：130级直焊聚氨脂漆包铜圆线

GB/T 6109.5-2008 漆包圆绕组线 第5部分：180级聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.6-2008 漆包圆绕组线 第6部分：220级聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.7-2008 漆包圆绕组线 第7部分：130L级聚脂漆包铜圆线

GB/T 6109.9-2008 漆包圆绕组线 第9部分：130级聚酰胺复合直焊聚氨脂漆包铜圆线

GB/T 6109.10-2008 漆包圆绕组线 第10部分：155级直焊聚氨脂漆包铜圆线

GB/T 6109.11-2008 漆包圆绕组线 第11部分：155级聚酰胺复合直焊聚氨脂漆包铜圆线

GB/T 6109.12-2008 漆包圆绕组线 第12部分：180级聚酰胺复合聚脂或聚脂亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.13-2008 漆包圆绕组线 第13部分:180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.14-2008 漆包圆绕组线 第14部分：200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.15-2008 漆包圆绕组线 第15部分：130级自粘性直焊聚氨脂漆包铜圆线

GB/T 6109.16-2008 漆包圆绕组线 第16部分：155级自粘性直焊聚氨脂漆包铜圆线

GB/T 6109.17-2008 漆包圆绕组线 第17部分：180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.18-2008 漆包圆绕组线 第18部分：180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.19-2008 漆包圆绕组线 第19部分：200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.20-2008 漆包圆绕组线 第20部分：200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.21-2008 漆包圆绕组线 第21部分：200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.22-2008 漆包圆绕组线 第22部分：240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线

GB/T 6109.23-2008漆包圆绕组线 第23部分：180级直焊聚氨脂漆包铜圆线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。